ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

СМЕСИ АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ ДОРОЖНЫЕ, АЭРОДРОМНЫЕ И АСФАЛЬТОБЕТОН

Технические условия

СТ РК 1225-2003

Содержание

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Определения и сокращения

4 Классификация

5 Технические требования

6 Требования безопасности

7 Требования охраны окружающей среды

8 Правила приемки

9 Методы контроля

10 Транспортирование и хранение

11 Гарантии изготовителя

Приложение А Область применения асфальтобетонов при устройстве верхних слоев покрытий автомобильных дорог и городских улиц

Приложение Б Область применения асфальтобетонов при устройстве верхних слоев взлетно-посадочных полос и магистральных рулежных дорожек аэродромов

Приложение В Область применения асфальтобетонов при устройстве верхних слоев покрытий прочих рулежных дорожек, мест стоянок и перронов аэродромов

Приложение Г Содержание битума в смесях

Приложение Д Предельно допустимые концентрации вредных веществ

Приложение Е Библиография

Введение

Настоящий стандарт подготовлен с учетом дорожно-климатических зон Республики Казахстан. В стандарт включены требования к асфальтобетону, приготовленному и испытанному по общепринятому в мировой практике методу Маршалла. Требования установлены в результате анализа данных международных спецификаций, разработанных для условий Республики Казахстан, являются рекомендуемыми и предназначены для накопления данных с целью обеспечения надежных требований.

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (далее по тексту - смеси и асфальтобетон), применяемые для устройства покрытий и оснований автомобильных дорог, аэродромов, городских улиц и площадей, дорог промышленных предприятий в соответствии с действующими строительными нормами в условиях III-V дорожно-климатических зон согласно [1].

Область применения асфальтобетонов при устройстве верхних слоев покрытий автомобильных дорог, городских улиц и аэродромов приведена в приложениях А, Б и В.

Требования, изложенные в 5.2-5.8, 5.10, 5.11, 5.13, 5.15, 5.16, разделах 4, 6, 7, 9 являются обязательными. Стандарт пригоден для целей сертификации.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

СТ РК 1053-2002 Автомобильные дороги. Термины и определения.

СТ РК ГОСТ Р 12.4.026-2002 Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Общие технические условия и порядок применения.

СТ РК 1218-2003 Материалы на основе органических вяжущих для дорожного и аэродромного строительства. Методы испытаний.

ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования.

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны.

ГОСТ 12.1.007-76 ССБТ. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности.

ГОСТ 12.1.014-84 ССБТ. Воздух рабочей зоны. Методы измерения концентраций вредных веществ индикаторными трубками.

ГОСТ 12.1.044-89 Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.

ГОСТ 12.4.010-75 ССБТ. Средства индивидуальной защиты. Рукавицы специальные. Технические условия.

ГОСТ 12.4.013-85 ССБТ. Очки защитные. Общие технические условия.

ГОСТ 12.4.021-75 ССБТ. Системы вентиляционные. Общие требования.

ГОСТ 12.4.034-85 ССБТ. Средства индивидуальной защиты органов дыхания. Классификация и маркировка.

ГОСТ 12.4.111-82 ССБТ. Костюмы мужские для защиты от нефти и нефтепродуктов. Технические условия.

ГОСТ 12.4.112-82 ССБТ. Костюмы женские для защиты от нефти и нефтепродуктов. Технические условия.

ГОСТ 12.4.137-84 ССБТ. Обувь специальная кожаная для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия.

ГОСТ 15.309-98 Система разработки и постановки продукции на производство. Испытания и приемка выпускаемой продукции. Основные положения.

ГОСТ 17.1.3.05-82 Охрана природы. Общие требования к охране поверхностных и подземных вод от загрязнения нефтью и нефтепродуктами.

ГОСТ 17.2.3.02-78 Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями.

ГОСТ 17.4.3.04-85 Охрана природы. Почвы. Общие требования к контролю и охране от загрязнения.

ГОСТ 3344-83 Щебень и песок шлаковые для дорожного строительства. Технические условия.

ГОСТ 8267-93 Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия.

ГОСТ 8736-93 Песок для строительных работ. Технические условия.

ГОСТ 11955-82 Битумы нефтяные дорожные жидкие. Технические условия.

ГОСТ 16557-78 Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей. Технические условия.

ГОСТ 19433-88 Грузы опасные. Классификация и маркировка.

ГОСТ 22245-90 Битумы нефтяные дорожные вязкие. Технические условия.

ГОСТ 23735-79 Смеси песчано-гравийные для строительных работ. Технические условия.

ГОСТ 30108-94 Материалы и изделия строительные. Определение удельной эффективной активности естественных радионуклидов.

3 Определения и сокращения

3.1 В настоящем стандарте применяют термины и определения в соответствии с СТ РК 1053. В дополнение к ним в настоящем стандарте установлены следующие термины и их определения:

Вещество поверхностно-активное, активатор: Вещество, добавляемое к смеси для улучшения сцепления между вяжущим и минеральным материалом.

Прочность при сжатии: Величина максимальной нагрузки, при которой происходит разрушение образца при одноосном сжатии.

Устойчивость: Величина максимальной нагрузки, при которой происходит разрушение образца, приготовленного и испытанного по Маршаллу.

Текучесть: Величина деформации, фиксируемая индикатором в момент разрушения образца по методу Маршалла.

Трещиностокость: Сопротивляемость асфальтобетона образованию трещин, определяется по показателю максимальной нагрузки, необходимой для раскалывания образца по образующей.

Сдвигоустойчивость: Сопротивляемость асфальтобетона сдвигу, определяется по коэффициенту внутреннего трения и по сцеплению при сдвиге при одноосном сжатии и сжатии по схеме Маршалла.

3.2 В настоящем стандарте применяются следующие сокращения:

ПАВ: Поверхностно-активное вещество;

ПДК: Предельно допустимая концентрация;

ОБУВ: Ориентировочные безопасные уровни воздействия.

4 Классификация

4.1 Cмеси и асфальтобетоны в зависимости от вида минеральной составляющей подразделяют на щебеночные, гравийные и песчаные.

4.2 Смеси в зависимости от вязкости используемого битума и температуры при укладке подразделяют на:

- горячие, приготавливаемые с использованием вязких и жидких нефтяных дорожных битумов и укладываемые с температурой не менее 120°С;

- холодные, приготавливаемые с использованием жидких нефтяных дорожных битумов и укладываемые с температурой не менее 5°С.

4.3 Горячие смеси и асфальтобетоны в зависимости от наибольшего размера минеральных зерен подразделяют на:

- крупнозернистые с размером зерен до 40 мм;

- мелкозернистые             »          »          »          до 20 мм;

- песчаные             »          »          »          до 5 мм.

Холодные смеси подразделяют на мелкозернистые и песчаные.

4.4 Асфальтобетоны из горячих смесей в зависимости от величины остаточной пористости подразделяют на виды:

- высокоплотные с остаточной пористостью от 1,0 до 2,5%;

- плотные              »          »          »          св. 2,5 до 5,0%;

- пористые            »          »          »          св. 5,0 до 10,0%;

- высокопористые            »          »          »          св. 10,0 до 18,0%.

4.5 Асфальтобетоны из холодных смесей должны иметь остаточную пористость свыше 6,0 до 10,0%.

4.6 Щебеночные и гравийные горячие смеси и плотные асфальтобетоны в зависимости от содержания в них щебня (гравия) подразделяют на типы:

- А с содержанием щебня (гравия) св. 50 до 60%;

- Б   »          »          »          св. 40 до 50%;

- В »            »          »          св. 30 до 40%.

- Высокоплотные горячие смеси и соответствующие им асфальтобетоны содержат щебень (гравий) свыше 50 до 70%.

Щебеночные и гравийные холодные смеси и соответствующие им асфальтобетоны в зависимости от содержания в них щебня (гравия) подразделяют на типы Бx и Вx.

Горячие и холодные песчаные смеси и соответствующие им асфальтобетоны в зависимости от вида песка подразделяют на типы:

- Г и Гx - на песках из отсевов дробления, а также на их смесях с природным песком при содержании последнего не более 30% по массе;

- Д и Дx - на природных песках или смесях природных песков с отсевами дробления при содержании последних менее 70% по массе.

4.7 Смеси и асфальтобетоны в зависимости от показателей физико-механических свойств и применяемых материалов подразделяют на марки в соответствии с указаниями таблицы 1.

Таблица 1

| Вид и тип смесей и асфальтобетонов | Марки |
| --- | --- |
| Горячие: |  |
| высокоплотные | I |
| плотные типов: |  |
| А | I, II |
| Б, Г | I, II, III |
| В, Д | II, III |
| пористые и высокопористые | I, II |
| Холодные типов: |  |
| Бx, Вx | I, II |
| Гx | I, II |
| Дx | II |

4.8 Смеси и асфальтобетоны при плохом сцеплении битума с каменным материалом могут содержать ПАВ, соответствующие требованиям технической документации, утвержденной в установленном порядке.

5 Технические требования

5.1 Смеси и асфальтобетон должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

5.2. Зерновые составы минеральной части смесей и асфальтобетонов должны соответствовать установленным в таблице 2 - для нижних слоев покрытий и оснований; в таблице 3 - для верхних слоев покрытий.

В таблице 3 в скобках указаны требования к зерновым составам минеральной части асфальтобетонных смесей при ограничении проектной документацией крупности применяемого щебня.

5.3 Температура горячих и холодных смесей при отгрузке потребителю и на склад в зависимости от показателей битумов должна соответствовать указанным в таблице 4.

5.4 Смеси должны выдерживать испытание на сцепление битумов с поверхностью минеральной части.

Таблица 2

в процентах по массе

| Вид и тип смесей и асфальтобетонов | Размер отверстий сит, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | круглые | 40 | 20 | 15 | 10 | 5 | 2,5 | - | - | - | - | - |
|  | квадратные | 32 | 16 | 12 | 8 | 4,0 | 2,0 | 1,25 | 0,63 | 0,315 | 0,16 | 0,071 |
| Плотные типов: |  | Непрерывные зерновые составы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А Б |  | 90-100 90-100 | 66-90 76-90 | 56-70 68-80 | 48-62 60-72 | 40-50 50-60 | 26-38 38-52 | 17-28 28-39 | 12-20 20-29 | 9-15 14-22 | 6-11 9-16 | 4-10 6-12 |
| Прерывистые зерновые составы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А Б |  | 90-100 90-100 | 66-90 76-90 | 56-70 68-80 | 48-62 60-72 | 40-50 50-60 | 28-50 40-60 | 22-50 34-60 | 22-50 34-60 | 14-28 20-40 | 8-15 14-23 | 4-10 6-12 |
| Пористые и высокопористые щебеночные |  | 90-100 | 75-100 | 64-100 | 52-88 | 40-60 | 28-60 | 16-60 | 10-60 | 8-37 | 5-20 | 2-8 |
| Высокопористые песчаные |  | - | - | - | - | 90-100 | 64-100 | 41-100 | 25-85 | 17-72 | 10-45 | 4-10 |

Таблица 3

в процентах по массе

| Вид и тип смесей и асфальтобетонов | Размер отверстий сит, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | круглые | 20 | 15 | 10 | 5 | 2,5 | - | - | - | - | - |
|  | квадратные | 16 | 12 | 8 | 4 | 2,0 | 1,25 | 0,63 | 0,315 | 0,16 | 0,071 |
| Горячие: высокоплотные |  | 90-100 | 70-100 (90-100) | 56-100 (90-100) | 35-50 | 24-50 | 18-50 | 13-50 | 12-50 | 11-28 | 10-16 |

плотные типов:

Непрерывные зерновые составы

| А | 90-100 | 75-100 | 62-100 | 40-50 | 28-38 | 20-28 | 14-20 | 10-16 | 6-12 | 4-10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (90-100) | (90-100) |  |  |  |  |  |  |  |
| Б | 90-100 | 80-100 | 70-100 | 50-60 | 38-48 | 28-37 | 20-28 | 14-22 | 10-16 | 6-12 |
| В |  | 85-100 | 75-100 | 69-70 | 48-60 | 37-50 | 28-40 | 20-30 | 13-12 | 8-14 |
| Г |  |  |  | 80-100 | 65-82 | 45-65 | 30-50 | 20-36 | 15-25 | 8-16 |
| Д |  |  |  | 80-100 | 60-93 | 45-85 | 30-75 | 20-55 | 15-33 | 10-16 |
| прерывистые зерновые составы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А | 90-100 | 75-100 | 62-100 | 40-50 | 28-50 | 20-50 | 20-50 | 10-28 | 6-16 | 4-10 |
| Б | 90-100 | 80-100 | 70-100 | 50-60 | 38-60 | 28-60 | 28-60 | 14-34 | 10-20 | 6-12 |
| Холодные типов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Б | 90-100 | 85-100 | 70-100 | 50-60 | 33-46 | 21-38 | 15-30 | 10-22 | 9-16 | 8-12 |
| В | 90-100 | 85-100 | 75-100 | 60-70 | 48-60 | 38-50 | 30-40 | 23-32 | 17-24 | 12-17 |
| Г и Д |  |  |  | 80-100 | 62-82 | 40-68 | 25-55 | 18-43 | 14-30 | 12-20 |

Таблица 4

| Вид смеси | Температура смесей, °С, в зависимости от показателя битума |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | глубины проникания иглы 0,1 мм при 25°С, мм |  |  |  |  | условной вязкости по вискозиметру с отверстием 5 мм при 60°С, с |  |
|  | 40-60 | 61-90 | 91-130 | 131-200 | 201-300 | 70-130 | 131-200 |
| Горячая | От 150 до 160 | От 145 до 155 | От 140 до 150 | От 130 до 140 | От 120 до 130 |  | От 110 до 120 |
| Холодная |  |  |  |  |  | От 80 до 100 | От 100 до 120 |
| Примечание - при использовании ПАВ или активированных минеральных порошков допускается снижать температуру горячих смесей на 20°С. |  |  |  |  |  |  |  |

5.5 Смеси должны быть однородными. Однородность горячих смесей оценивают коэффициентом вариации в асфальтобетоне предела прочности при сжатии при температуре 50°С, холодных смесей - коэффициентом вариации водонасыщения. Коэффициент вариации должен быть не более указанного в таблице 5.

Таблица 5

| Наименование показателя | Значение коэффициента вариации для смесей марки, не более |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I | II | III |
| Предел прочности при сжатии при температуре 50°С | 0,16 | 0,18 | 0,20 |
| Водонасыщение | 0,15 | 0,15 | - |

5.6 Слеживаемость холодных смесей, характеризуемая числом ударов по СТ РК 1218, должна быть не более 10.

5.7 Показатели физико-механических свойств высокоплотных и плотных асфальтобетонов из горячих смесей различных марок, применяемых в конкретных дорожно-климатических зонах, должны соответствовать указанным в таблице 6.

5.8 Водонасыщение высокоплотных и плотных асфальтобетонов из горячих смесей должно соответствовать указанному в таблице 7.

Таблица 6

| Наименование показателя | Значение для асфальтобетонов марки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  | III |  |
|  | для дорожно-климатических зон |  |  |  |  |  |
|  | III | IV, V | III | IV, V | III | IV, V |
| Предел прочности при сжатии при температуре 50°С, МПа, не менее, для асфальтобетонов: |  |  |  |  |  |  |
| высокоплотных | 1,1 | 1,2 | - | - | - | - |
| плотных типов: |  |  |  |  |  |  |
| А | 1,0 | 1,1 | 0,9 | 1,0 | - | - |
| Б | 1,2 | 1,3 | 1,0 | 1,2 | 0,9 | 1,1 |
| В | - | - | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 1,2 |
| Г | 1,3 | 1,6 | 1,2 | 1,4 | 1,0 | 1,1 |
| Д | - | - | 1,3 | 1,5 | 1,1 | 1,2 |
| Предел прочности при температуре 20°С для асфальтобетонов всех типов, МПа, не менее | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 2,0 |
| Предел прочности при сжатии при температуре 0°С для асфальтобетонов всех типов, МПа, не более | 11,0 | 13,0 | 12,0 | 13,0 | 12,0 | 13,0 |
| Водостойкость, не менее: |  |  |  |  |  |  |
| плотных асфальтобетонов | 0,90 | 0,85 | 0,85 | 0,80 | 0,75 | 0,70 |
| высокоплотных асфальтобетонов | 0,95 | 0,90 | - | - | - | - |
| плотных асфальтобетонов при длительном водонасыщении | 0,85 | 0,75 | 0,75 | 0,70 | 0,65 | 0,60 |
| высокоплотных асфальтобетонов при длительном водонасыщении | 0,90 | 0,85 | - | - | - | - |
| Сдвигоустойчивость по: |  |  |  |  |  |  |
| - коэффициенту внутреннего трения, не менее, для асфальтобетонов типов: |  |  |  |  |  |  |
| высокоплотных | 0,87 | 0,89 | 0,87 | 0,89 | - | - |
| А | 0,87 | 0,89 | 0,87 | 0,89 | - | - |
| Б | 0,81 | 0,83 | 0,81 | 0,83 | 0,80 | 0,81 |
| В | - | - | 0,76 | 0,78 | 0,75 | 0,77 |
| Г | 0,80 | 0,82 | 0,80 | 0,82 | 0,78 | 0,80 |
| Д | - | - | 0,65 | 0,70 | 0,64 | 0,66 |
| - сцеплению при сдвиге при температуре 50°С, МПа, не менее, для асфальтобетонов типов: |  |  |  |  |  |  |
| высокоплотных | 0,27 | 0,30 | - | - | - | - |
| А | 0,25 | 0,26 | 0,24 | 0,25 | - | - |
| Б | 0,37 | 0,38 | 0,35 | 0,36 | 0,34 | 0,36 |
| В | - | - | 0,42 | 0,44 | 0,40 | 0,42 |
| Г | 0,37 | 0,38 | 0,36 | 0,37 | 0,35 | 0,36 |
| Д | - | - | 0,54 | 0,55 | 0,48 | 0,50 |
| Трещиностойкость по пределу прочности на растяжение при расколе при температуре 0°С и скорости деформирования 50 мм/мин для асфальтобетонов всех типов, МПа, |  |  |  |  |  |  |
| не менее | 3,5 | 4,0 | 3,0 | 3,5 | 2,5 | 3,0 |
| не более | 6,0 | 6,5 | 6,5 | 7,0 | 7,0 | 7,5 |

Таблица 7

в процентах по объему

| Вид и тип асфальтобетонов | Водонасыщение для |  |
| --- | --- | --- |
|  | образцов, отформованных из смеси | вырубок и кернов готового покрытия, не более |
| Высокоплотные | от 1,0 до 2,5 | 3,0 |
| Плотные типов: |  |  |
| А | от 2,0 до 5,0 | 5,0 |
| Б, В и Г | от 1,5 до 4,0 | 4,5 |
| Д | от 1,0 до 4,0 | 4,0 |

5.9 Пористость минеральной части асфальтобетонов из горячих смесей должна быть, %, не более:

высокоплотных - 16;

плотных типов:

А и Б - 19;

В, Г и Д - 22;

пористых - 23;

высокопористых щебеночных - 24;

высокопористых песчаных - 28.

5.10 Показатели физико-механических свойств пористых и высокопористых асфальтобетонов из горячих смесей должны соответствовать указанным в таблице 8.

Таблица 8

| Наименование показателя | Значение для марки |  |
| --- | --- | --- |
|  | I | II |
| Предел прочности при сжатии при температуре 50°С, МПа, не менее | 0,7 | 0,5 |
| Водостойкость, не менее | 0,7 | 0,6 |
| Водостойкость при длительном водонасыщении, не менее | 0,6 | 0,5 |
| Водонасыщение, % по объему, для: |  |  |
| пористых асфальтобетонов | Св. 5,0 до 10,0 | Св. 5,0 до 10,0 |
| высокопористых асфальтобетонов | Св. 10,0 до 18,0 | Св. 10,0 до 18,0 |
| Примечания |  |  |
| 1 Для крупнозернистых асфальтобетонов показатели предел прочности при сжатии при температуре 50°С и водостойкости не нормируются; |  |  |
| 2 Значения водонасыщения пористых и высокопористых асфальтобетонов приведены как для образцов, отформованных из смеси, так и для вырубок и кернов готового покрытия. |  |  |

5.11 Показатели физико-механических свойств асфальтобетонов из холодных смесей различных марок должны соответствовать указанным в таблице 9.

Таблица 9

| Наименование показателя | Значение для марки и типа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  | II |  |
|  | Бx, Вx | Гx | Бx, Вx | Гx, Дx |
| Предел прочности при сжатии при температуре 20°С, МПа, не менее |  |  |  |  |
| до прогрева: |  |  |  |  |
| сухих | 1,5 | 1,7 | 1,0 | 1,2 |
| водонасыщенных | 1,1 | 1,2 | 0,7 | 0,8 |
| после длительного водонасыщения | 0,8 | 0,9 | 0,5 | 0,6 |
| после прогрева: |  |  |  |  |
| сухих | 1,8 | 2,0 | 1,3 | 1,5 |
| водонасыщенных | 1,6 | 1,8 | 1,0 | 1,2 |
| после длительного водонасыщения | 1,3 | 1,5 | 0,8 | 0,9 |

5.12 Пористость минеральной части асфальтобетонов из холодных смесей должна быть, %, не более, для типов:

Бx - 18;

Вx - 20;

Гx и Дx - 21.

5.13 Водонасыщение асфальтобетонов из холодных смесей должно быть от 3 до 9, % по объему.

5.14 К горячим асфальтобетонным смесям и асфальтобетонам могут предъявляться дополнительные требования по устойчивости и текучести по Маршаллу. В этом случае они включаются в проектную или контрактную документацию или технические спецификации.

Требования к устойчивости, текучести и коэффициенту условной жесткости по Маршаллу приведены в таблице 10 и распространяются на горячие мелкозернистые и песчаные асфальтобетонные смеси и асфальтобетоны I марки.

Таблица 10

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Устойчивость, кН, для смесей всех типов, марки I: | 6-12 |
| Текучесть, мм, | 3-5 |
| Коэффициент условной жесткости, кН/мм, для смесей всех типов, марки I, не менее: | 1,25 |

5.15 Требования к материалам

5.15.1 Щебень из плотных горных пород и гравий, щебень из шлаков, входящие в состав смесей, должны соответствовать требованиям ГОСТ 8267 и ГОСТ 3344. Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы в щебне и гравии должно быть, % по массе, не более:

15 - для смесей типа А и высокоплотных;

25 - для смесей типов Б, Бx;

35 - для смесей типов В, Вx.

Гравийно-песчаные смеси по зерновому составу должны отвечать требованиям ГОСТ 23735, а гравий и песок, входящие в состав этих смесей, - ГОСТ 8267 и ГОСТ 8736 соответственно.

Для приготовления смесей и асфальтобетонов применяют щебень и гравий фракций от 5 (4) до 10 (8) мм, свыше 10 (8) до 20 (16) мм, свыше 20 (16) до 40 (32) мм, а также смеси указанных и более узких фракций (в скобках указаны размеры на квадратных ситах).

Прочность и морозостойкость щебня и гравия для смесей и асфальтобетонов конкретных марок и типов должны соответствовать указанным в таблице 11.

Показатель истираемости щебня (гравия) применяемого в составе плотного асфальтобетона в нижнем слое покрытия не нормируется.

5.15.2 Песок природный и из отсевов дробления горных пород должен соответствовать требованиям ГОСТ 8736, при этом марка по прочности песка из отсевов дробления и содержание глинистых частиц, определяемых методом набухания, для смесей и асфальтобетонов конкретных марок и типов должны соответствовать указанным в таблице 12, а общее содержание зерен менее 0,16 мм (в том числе пылевидных и глинистых частиц) в песке из отсевов дробления не нормируется.

5.15.3 Для смесей типа Г марки I необходимо использовать пески из отсевов дробления изверженных горных пород по ГОСТ 8736 с содержанием зерен менее 0,16 мм не менее 5,0% по массе.

5.15.4 Минеральный порошок, входящий в состав смесей и асфальтобетонов, должен отвечать требованиям ГОСТ 16557. Допускается применять в качестве минеральных порошков для пористого и высокопористого асфальтобетона, а также для плотного асфальтобетона II и III марок техногенные отходы промышленного производства (измельченные основные металлургические шлаки, золы-уноса, золошлаковые смеси, пыльуноса цементных заводов и пр.), показатели свойств которых соответствуют указанным в таблице 13.

5.15.5 Требования к битумам

5.15.5.1 Для приготовления смесей применяют битумы нефтяные дорожные вязкие по ГОСТ 22245 и жидкие по ГОСТ 11955.

5.15.5.2 Область применения марок битумов приведена в приложениях А, Б и В.

Для холодных смесей марки I следует применять жидкие битумы класса СГ. Допускается применение битумов классов МГ и МГО при условии использования активированных минеральных порошков или предварительной обработки минеральных материалов смесью битума с поверхностно-активными веществами.

Таблица 11

| Наименование показателя | Значение для смесей марки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  |  |  | II |  |  |  |  |  | III |  |
|  | горячих типа |  | холодных типа |  | пористых и высоко-пористых | горячих типа |  |  | холодных типа |  | пористых и высоко-пористых | горячих типа |  |
|  | высо-коплотный А | Б | Бx | Вx |  | А | Б | В | Бx | Вx |  | Б | В |
| Марка, не ниже; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по дробимости: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) щебня из изверженных и метаморфических горных пород | 1200 | 1200 | 1000 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 600 | 600 | 800 | 600 |
| б) щебня из осадочных горных пород | 1200 | 1000 | 800 | 600 | 600 | 1000 | 800 | 600 | 600 | 400 | 400 | 600 | 400 |
| в) щебня из металлургического шлака | - | 1200 | 1000 | 1000 | 800 | 1200 | 1000 | 800 | 800 | 600 | 600 | 800 | 600 |
| г) щебня из гравия | - | 1000 | 1000 | 800 | 600 | 1000 | 800 | 600 | 800 | 600 | 400 | 600 | 400 |
| д) гравия | - | - | - | - | - | - | - | 600 | 800 | 600 | 400 | 600 | 400 |
| по истираемости: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) щебня из изверженных и метаморфических горных пород | И1 | И1 | И2 | И3 | Не норм. | И2 | И2 | И3 | И3 | И4 | Не норм. | И3 | И4 |
| б) щебня из осадочных горных пород | И1 | И2 | И2 | И3 | » | И1 | И2 | И3 | И3 | И4 | » | И3 | И4 |
| в) щебня из гравия и гравия по морозостойкости | - | И1 | И1 | И2 | » | И1 | И2 | И3 | И2 | И3 | » | И3 | И4 |
| для всех видов щебня и гравия: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| а) для дорожно-климатической зоны III | F50 | F50 | F50 | F50 | F25 | F50 | F50 | F25 | F25 | F25 | F15 | F25 | F25 |
| б) для дорожно-климатических зон IV, V | F50 | F50 | F25 | F25 | F25 | F50 | F25 | F15 | F15 | F15 | F15 | F15 | F15 |

Таблица 12

| Наименование показателя | Значение для смесей и асфальтобетонов марки |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I |  |  | II |  |  | III |  |
|  | горячих и холодных типа |  | пористых и высоко-пористых | горячих и холодных типа |  | пористых и высокопористых | горячих типа |  |
|  | А, Б, Бх, Вх высоко-плотных | Г, Гх |  | А, Б, Бх, В, Вх | Г, Д, Дх |  | Б, В | Г, Д |
| Марка по прочности песка из отсевов дробления горных пород и гравия, не менее | 800 | 1000 | 600 | 600 | 800 | 400 | 400 | 600 |
| Содержание глинистых частиц, определяемое методом набухания, % по массе, не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

Таблица 13

| Наименование показателя | Значение для |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | молотых основных металлургических шлаков | зол-уноса и измельченных золошлаковых смесей | пыли-уноса цементных заводов |
| Зерновой состав, % по массе, не менее: |  |  |  |
| мельче 1,25 мм | 95 | 95 | 95 |
| » 0,315 мм | 80 | 80 | 80 |
| » 0,071 мм | 60 | 60 | 60 |
| Пористость, %, не более | 40 | 45 | 45 |
| Водостойкость образцов из смеси порошка с битумом, не менее | 0,7 | 0,6 | 0,8 |
| Показатель битумоемкости, г, не более | 100 | 100 | 100 |
| Потери при прокаливании, % по массе, не более | Не нормируется | 20 | Не нормируется |
| Содержание активных оксидов кальция и магния, % по массе, не более | 3 | 3 | 3 |
| Содержание водорастворимых соединений, % по массе, не более | 6 | 6 | 6 |

Для холодных смесей марки II следует применять жидкие битумы классов СГ, МГ и МГО.

Рекомендуемое содержание битума в смесях и асфальтобетонах приведено в приложении Г.

5.16 Маркировка

5.16.1 При отгрузке смеси потребителю каждый автомобиль сопровождают транспортной документацией на государственном и русском языках, в которой указывают:

- страну-изготовителя;

- наименование и адрес предприятия-изготовителя;

- наименование и адрес потребителя;

- обозначение настоящего стандарта;

- тип и количество (т);

- температуру отгружаемой смеси;

- время отправления;

- номер и дата выдачи паспорта.

5.16.2 Маркировка смеси наносится на заднюю часть кузова автомобиля и должна содержать:

- знаки опасности по ГОСТ 19433 (класс 9, подкласс 9.2, категория 1, классификационный шифр 9.2.1);

- надписи по СТ РК ГОСТ Р 12.4.026 «Запрещается пользоваться открытым огнем и курить» (код знака Г02) и «Осторожно. Горячая поверхность» (код знака Д25).

6 Требования безопасности

6.1 Суммарная удельная эффективная активность естественных радионуклидов в применяемых минеральных материалах для смесей и асфальтобетонов не должна превышать значений, указанных в таблице 14.

Таблица 14

| Класс радиационной опасности материалов | Эффективная удельная активность (Аэфф.), Бк/кг, не более | Область применения |
| --- | --- | --- |
| II | 740 | Строительство дорог и аэродромов в пределах населенных пунктов и зон перспективной застройки |
| III | 1500 | Строительство дорог вне населенных пунктов и зон перспективной застройки |

6.2 При приготовлении смесей и устройстве из них дорожных покрытий необходимо обеспечение требований техники безопасности, предусмотренных ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.007, [2], [3], [4].

6.3 ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны и населенных мест согласно принятым нормативам приведены в приложении Д.

6.4 Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны определяется по ГОСТ 12.1.014. Периодичность проверки ПДК вредных веществ по ГОСТ 12.1.005 - не реже 1 раза в квартал.

6.5 В соответствии с ГОСТ 12.1.044 смеси относятся к группе трудногорючих веществ, минеральная часть смесей (91-97,5) % относится к группе негорючих веществ, органическая составляющая (2,5-9,0) % относится к группе горючих веществ с температурой вспышки в открытом тигле и самовоспламенения - не ниже (220-300) °С и 320°С соответственно.

6.6 При приготовлении и использовании смесей необходимо соблюдать требования по предотвращению пожара, противопожарной защите и организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в соответствии с ГОСТ 12.1.004.

6.7 В радиусе 50 м от установки по приготовлению смесей не допускается ведение работ с использованием открытого источника огня или вызывающих искрообразование.

6.8 При загорании небольших количеств битумного вяжущего его тушат песком, кошмой, специальными порошками или огнетушителями типа ОПУ-5. Развившиеся пожары на большой территории - тушить химической или воздушно-механической пеной.

6.9 Помещение, в котором производится работа со смесями, должно быть оборудовано местной приточно-вытяжной и общеобменной вентиляцией согласно ГОСТ 12.4.021.

6.10 Производственные помещения, где изготавливаются смеси и асфальтобетон должны быть оборудованы знаками безопасности и цветами сигнальными согласно требований СТ РК ГОСТ Р 12.4.026.

6.11 Лица, занятые в производстве и укладке смесей, должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты согласно типовым отраслевым нормам, утвержденным в установленном порядке: костюмами по ГОСТ 12.4.111 и ГОСТ 12.4.112, обувью - по ГОСТ 12.4.137, рукавицами - по ГОСТ 12.4.010, защитными очками - по ГОСТ 12.4.013 и фильтрующими противогазами по ГОСТ 12.4.034.

6.12 Обслуживающий персонал должен быть обеспечен санитарно-бытовыми условиями в соответствии с типовыми нормами. Специальных требований к личной гигиене не предъявляется.

6.13 Все лица, занятые в производстве и укладке смесей должны проходить предварительный, при поступлении на работу, и периодические осмотры в установленном порядке.

7 Требования охраны окружающей среды

7.1 При приготовлении и использовании смесей необходимо руководствоваться мерами защиты окружающей среды, предусмотренными ГОСТ 17.1.3.05, ГОСТ 17.2.3.02, ГОСТ 17.4.3.04 [5], [6].

7.2 Требованием по защите окружающей среды при приготовлении смесей является герметизация технологического оборудования.

7.3 Установки для приготовления смесей должны быть оборудованы системой пылеочистки, обеспечивающей соблюдение установленных предельно допустимых нормативов выбросов.

7.4 ПДК вредных веществ в воздухе населенных мест и рабочей зоны согласно принятым нормативам ГОСТ 12.1.005, ГОСТ 12.1.007 и [6] приведены в приложении Д.

7.5 При совместном присутствии диоксида азота, диоксида серы и фенола, а также пентаксида ванадия и диоксида серы сумма концентраций каждой группы не должна превышать 1 (единицы) по [6].

7.6 Запрещается вводить в действие технологическое оборудование в условиях отсутствия или неудовлетворительной работы пылеочистных сооружений.

8 Правила приемки

8.1 Приемку смесей производят партиями.

8.2 При приемке и отгрузке горячих смесей, партией считают количество смеси одного состава и однородное по свойствам, выпускаемое на одной установке в течение смены, но не более 600 т.

Каждая партия смесей должна сопровождаться, согласно требований ГОСТ 15.309, одним документом о качестве, выполненном на государственном и русском языках, оформленным в порядке, принятом на предприятии-изготовителе, в котором указывают:

- страну-изготовителя;

- наименование предприятия-изготовителя;

- номер и дату выдачи документа;

- наименование и адрес потребителя;

- вид, тип и марку смеси;

- массу смеси;

- срок хранения для холодной смеси;

- водостойкость для горячих смесей;

- слеживаемость для холодных смесей;

- водонасыщение;

- водостойкость при длительном водонасыщении для горячих смесей;

- пределы прочности при сжатии: при 20°С до прогрева и после прогрева для холодных смесей; при 50°С и 0°С для горячих смесей;

- остаточную пористость и пористость минеральной части смеси;

- трещиностойкость и сдвигоустойчивость при условии наличия этих показателей в проектной документации и договоре на поставку;

- устойчивость, текучесть и коэффициент условной жесткости по Маршалу при условии наличия этих показателей в проектной документации и договоре на поставку;

- удельную эффективную активность естественных радионуклидов;

- обозначение настоящего стандарта.

8.3 При приемке холодных смесей, партией считают количество смеси одного состава и однородное по свойствам, выпускаемое заводом в течение одной смены, но не более 200 т.

Если после приемки смесь помещают на склад, то допускается перемешивание ее с другой холодной смесью того же состава.

При отгрузке холодной смеси со склада в автомобили партией считают количество смеси одного состава, отгружаемое одному потребителю в течение суток.

При отгрузке холодной смеси со склада в железнодорожные или водные транспортные средства партией считают количество смеси одного состава, отгружаемое в один железнодорожный состав или в одну баржу.

8.4 Количество поставляемой смеси определяют по массе. Смесь при отгрузке в вагоны или автомобили взвешивают на железнодорожных или автомобильных весах. Массу холодной смеси, отгружаемой на суда, определяют по осадке судна.

8.5 Для проверки соответствия качества смесей требованиям настоящего стандарта проводят приемосдаточные и периодические испытания.

8.6 При приемосдаточных испытаниях смесей отбирают по СТ РК 1218 одну объединенную пробу от партии и определяют: температуру отгружаемой смеси при выпуске из смесителя или накопительного бункера; зерновой состав минеральной части смеси (при приемосдаточных испытаниях допускается определять зерновые составы смесей по контрольным ситам в соответствии с данными, выделенными жирным шрифтом в таблицах 2, 3); водонасыщение - для всех смесей; предел прочности при сжатии при температуре 50°С, 20°С, и водостойкость - для горячих смесей; предел прочности при сжатии при температуре 20°С, в т.ч. в водонасыщенном состоянии, и слеживаемость - для холодных смесей.

Вышеуказанные показатели для холодных смесей определяют до прогрева.

8.7 При периодическом контроле качества смесей определяют пористость минеральной части; остаточную пористость; водостойкость при длительном водонасыщении; предел прочности при сжатии: при температуре 20°С после прогрева и после длительного водонасыщения для холодных смесей; при температуре 0°С - для горячих смесей; сцепление битума с минеральной частью смеси; трещиностойкость, сдвигоустойчивость, устойчивость, текучесть и коэффициент условной жесткости по Маршаллу при условии наличия этих показателей в проектной документации; однородность смесей.

Эффективную удельную активность естественных радионуклидов в смесях и асфальтобетоне принимают по максимальной величине удельной эффективной активности естественных радионуклидов, содержащихся в применяемых минеральных материалах. Эти данные указывает в документе о качестве предприятие-поставщик. В случае отсутствия данных о содержании естественных радионуклидов изготовитель силами специализированной лаборатории осуществляет входной контроль материалов в соответствии с ГОСТ 30108.

8.8 Периодический контроль осуществляют не реже одного раза в месяц, а также при каждом изменении материалов, применяемых при приготовлении смесей; однородность смесей, оцениваемую коэффициентом вариации по п. 5.13, рассчитывают ежемесячно. Сдвигоустойчивость и трещиностойкость при условии наличия этих показателей в проектной документации и договоре на поставку определяют не реже одного раза в месяц при наличии оборудования у изготовителя или одного раза в два месяца при проведении испытаний в специализированных лабораториях, оснащенных необходимым оборудованием.

8.9 Отобранные пробы не смешивают и испытывают сначала три пробы. При получении удовлетворительных результатов испытаний остальные пробы не испытывают. При получении неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы одной пробы из трех проводят испытания остальных шести проб. В случае неудовлетворительных результатов испытаний хотя бы одной пробы из шести партию бракуют.

8.10 Потребитель имеет право проводить контрольную проверку соответствия асфальтобетонных смесей требованиям настоящего стандарта, соблюдая методы отбора проб, приготовления образцов и испытаний, указанные в СТ РК 1218.

Для контрольных испытаний асфальтобетонных смесей, отгружаемых в автомобили, отбирают по девять объединенных проб от каждой партии непосредственно из кузовов автомобилей. Для контрольных испытаний холодных асфальтобетонных смесей, отгружаемых в железнодорожные или водные транспортные средства, отбирают девять проб из каждого вагона или баржи. Каждую пробу смеси отбирают из разных мест вагона или баржи.

8.11 Периодичность проверки показателей пожароопасности органической составляющей смеси: температура вспышки в открытом тигле - 1 раз в квартал; температура самовоспламенения - не реже 1 раза в год.

9 Методы контроля

9.1 Асфальтобетонные смеси и асфальтобетон испытывают по СТ РК 1218.

9.2 Удельная эффективная активность естественных радионуклидов в применяемых минеральных материалах для смесей и асфальтобетонов определяется по ГОСТ 30108.

10 Транспортирование и хранение

10.1 Смеси транспортируют к месту укладки автомобилями, сопровождая каждый автомобиль транспортной документацией.

10.2 Совместное транспортирование и хранение смеси с другими веществами и материалами производить согласно ГОСТ 12.1.004.

10.3 При транспортировании горячей смеси на заднюю часть кузова автомобиля дополнительно наносятся знаки опасности по ГОСТ 19433 (класс 9, подкласс 9.2, категория 1, классификационный шифр 9.2.1) и согласно СТ РК ГОСТ Р 12.4.026 «Запрещается пользоваться открытым огнем и курить» (код знака Г02) и «Осторожно. Горячая поверхность» (код знака Д25).

10.4 Горячие смеси не хранят, после приготовления транспортируют к месту укладки и укладывают при температуре не ниже 120°С

10.5 Холодные смеси хранят в летний период на открытых площадках в осенне-зимний период - в закрытых складах или под навесом в штабелях.

Сроки хранения:

2 недели - для смесей, приготовленных с использованием битумов марок СГ 130/200, МГ 130/200 и МГО 130/200;

4 месяца - для смесей, приготовленных с использованием битумов марки СГ 70/130;

8 месяцев - для смесей, приготовленных с использованием битумов марок МГ 70/130 и МГО 70/130.

11 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие выпускаемой смеси и асфальтобетонов требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий транспортирования, хранения и укладки в покрытии.

Приложение А

(рекомендуемое)

Область применения асфальтобетонов при устройстве верхних слоев покрытий автомобильных дорог и городских улиц

Таблица А.1

| Дорожно-климатическая зона | Вид асфальтобетона | Категория автомобильной дороги |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I, II |  | III |  | IV |  |
|  |  | марка смеси | марка битума | марка смеси | марка битума | марка смеси | марка битума |
| III | Плотный и высоко-плотный | I | БНД 60/90 БНД 90/130 БНД 130/200 | II | БНД 60/90 БНД 90/130 БНД 130/200 БНД 200/300 | III | БНД 60/90 БНД 90/130 БНД 130/200 БНД 200/300 БН 60/90 БН 90/130 БН 130/200 БН 200/300 |
|  | Из холодных смесей | - | - | I | СГ 70/130 СГ 130/200 | II | СГ 70/130 СГ 130/200 МГ 70/130 МГ 130/200 МГО 70/130 МГО 130/200 |
| IV, V | Плотный | I | БНД 40/60 БНД 60/90 БНД 90/130 | II | БНД 40/60 БНД 60/90 БНД 90/130 | III | БНД 40/60 БНД 60/90 БНД 90/130 БН 60/90 БН 90/130 |
|  | Из холодных смесей | - | - | I | СГ 70/130 СГ 130/200 | II | СГ 70/130 СГ 130/200 МГ 70/130 МГ 130/200 МГО 70/130 МГО 130/200 |
| Примечание - для городских скоростных и магистральных улиц и дорог следует применять асфальтобетоны из смесей видов и марок, рекомендуемых для дорог I и II категорий; для дорог промышленно-складских районов - рекомендуемых для дорог III категории; для остальных улиц и дорог - рекомендуемых для дорог IV категории. |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение Б

(рекомендуемое)

Область применения асфальтобетонов при устройстве верхних слоев взлетно-посадочных полос и магистральных рулежных дорожек аэродромов

Таблица Б.1

| Дорожно-климатическая зона | Вид асфальтобетона | Категория нормативной нагрузки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в/к, I, II, III |  | IV |  | V |  |
|  |  | марка смеси | марка битума | марка смеси | марка битума | марка смеси | марка битума |
| III | Плотный и высокоплотный | I | БНД 60/90 | II | БНД 60/90 | III | БНД 60/90 |
| IV, V | Плотный | I | БНД 40/60 БНД 60/90 | II | БНД 40/60 БНД 60/90 | III | БНД 40/60 БНД 60/90 БН 60/90 |

Приложение В

(рекомендуемое)

Область применения асфальтобетонов при устройстве верхних слоев покрытий прочих рулежных дорожек, мест стоянок и перронов аэродромов

Таблица В.1

| Дорожно-климатическая зона | Вид асфальтобетона | Категория нормативной нагрузки |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в/к, I, II, III |  | IV |  | V, VI |  |
|  |  | марка смеси | марка битума | марка смеси | марка битума | марка смеси | марка битума |
| III | Плотный | I | БНД 60/90 БНД 90/130 | II | БНД 60/90 БНД 90/130 БНД 130/200 | III | БНД 60/90 БНД 90/130 БНД 130/200 |
| IV, V | Плотный | I | БНД 40/60 БНД 60/90 БНД 90/130 | II | БНД 40/60 БНД 60/90 БНД 90/130 | III | БНД 40/60 БНД 60/90 БНД 90/130 БН 60/90 БН 90/130 |

Приложение Г

(рекомендуемое)

Содержание битума в смесях

Таблица Г.1

| Вид смесей | Содержание битума, % по массе |
| --- | --- |
| 1 Горячие: |  |
| высокоплотные | 4,0-6,0 |
| плотные типов: |  |
| А | 4,5-6,0 |
| Б | 5,0-6,5 |
| В | 5,0-7,0 |
| Г и Д | 6,0-9,0 |
| пористые | 3,5-5,5 |
| высокопористые щебеночные | 2,5-4,0 |
| высокопористые песчаные | 4,0-6,0 |
| 2 Холодные типов: |  |
| Бх | 3,5-5,5 |
| Вх | 4,0-6,0 |
| Гх и Дх | 4,5-6,5 |

Приложение Д

(обязательное)

Предельно допустимые концентрации вредных веществ

Таблица Д.1

| Наименование вещества | ОБУВ в атмосферном воздухе населенных мест, мг/м3 (СанПиН 3.02.036) |  | Величина ПДК в воздухе рабочей зоны, мг/м3 (ГОСТ 12.1.005) | Класс опасности (ГОСТ 12.1.007) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Среднесуточная | Максимальная разовая |  |  |
| Азот диоксид | 0,04 | 0,085 | 2 | III |
| Бенз(а)пирен | 0,1мкг/100м3 | - | 0,00015 | I |
| диВанадий пентаксид (пыль) | 0,002 | - | 0,5 | II |
| Пыль неорганическая с содержанием диоксида кремния более 20% | 0,1 | 0,3 | 2 | III |
| Сера диоксид | 0,05 | 0,5 | 0,1 | III |
| Стирол | 0,002 | 0,04 | 10-среднесуточная 30-максимальная | II |
| Толуол | - | 0,6 | 50 | III |
| Углеводороды предельные (в пересчете на С) | - | 1,0 | 300 | IV |
| Фенол | 0,003 | 0,01 | 0,3 | II |

Приложение Е

(справочное)

Библиография

[1] СНиП 3.03-09-2003 Автомобильные дороги.

[2] ПР РК 218-11-97 Правила по охране труда при строительстве и эксплуатации автомобильных дорог. Министерство транспорта и коммуникаций Республики Казахстан.

[3] СанПиН № 1.02.011.94 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны.

[4] СанПиН № 2.02.001.97 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны (дополнения к перечню ПДК № 1.02.011.94).

[5] ПР РК 218-21-02 Инструкция по охране окружающей среды при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог в Республике Казахстан. Минтрансстрой Республики Казахстан.

[6] СанПиН 3.02.036.99 Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест.

____________________________________________________________________________________________

| УДК 625.853.3:006.354 | МКС 93.080.20 | КПВЭД 26.82.13 |
| --- | --- | --- |